УДК 539.3

Експериментальна оцінка міцності паяних з’єднань полімерних матеріалів

Experimental evaluation of the strength of soldered joints of polymeric materials

С.Б. Мікуліч, аспірант (Луцький національний технічний університет), М.В. Делявський, д.т.н., професор (Луцький національний технічний університет), А.О. Сяський, д.т.н., професор (Луцький національний технічний університет)

S.B. Mikulich, PhD student (Lutsk National Technical University), M.V. Delavskii, ScD, Professor, (Lutsk National Technical University), A.O. Siaskiy, ScD, Professor (Lutsk National Technical University)

Проведено дослідження щодо оцінки міцності паяних з’єднань у полімерних, зокрема, пластикових елементах. Такі види з’єднань можна використовувати для відновлення та ремонту відповідних елементів, а також вони виступають основним способом фіксації тіл, зокрема, труб,  виготовлених з полімерних матеріалів. Шляхом експериментальних досліджень вивчено механічні характеристики відповідних матеріалів, що утворюють під час пайки. Вивчено зміну механічних та фізичних характеристик  полімерних матеріалів при термічних впливах.

A study to assess the strength of soldered joints in polymeric, in particular, plastic elements was conducted. Such types of joints can be used for restoration and repair of the corresponding elements, and they also serve as the main method of fixing bodies, in particular, pipes made of polymeric materials. Through experimental studies, the mechanical characteristics of the corresponding materials formed during soldering were studied. The change in the mechanical and physical characteristics of polymeric materials under thermal influences was studied.

Використання паяних з’єднань особливо актуальне у багатьох інженерних конструкціях, виготовлених з неметалевих, наприклад,  пластикових, поліпропіленових та ін. матеріалів. Такі способи з’єднання використовуються, в основному, для фіксації відповідних елементів. Під час експлуатації у процесі навантажування таких конструктивних елементів розподіл навантаження може спричинити концентрацію напружень та призвести до виникнення руйнувань у відповідних елементах.

Концентрація напружень, що виникає у  ділянці пайки, істотно впливає на оцінку надійності та термінів експлуатації відповідних деталей, особливо за динамічного чи вібраційного навантаження. Тому актуальними є дослідження щодо вивчення розподілу напружень в околі таких концентраторів, особливо за дії нестаціонарних навантажень.

У літературі великий клас досліджень пов’язаний з експериментальними випробуваннями таких способів з’єднань та побудові прогнозних моделей міцності на основі отриманих результатів [1].

Метою ж даного дослідження було проведення серії експериментальних випробувань для вивчення зміни механічних характеристик полімерних матеріалів під час пайки за дії  термічних впливів. Отримані дані будуть використані для моделювання динамічного напруженого стану відповідних елементів конструкцій за дії різних типів силових навантажень.

У процесі досліджень було виготовлено чотири групи зразків. Перша група, що була контрольною, не піддавалася термічному впливу. Решту три групи зразків піддавалися термічному впливу при температурі 250, 260 та 270 градусів Цельсію відповідно. Усі групи зразків піддавалися статичним випробуванням на дослідній машині МІ-40 КУ з метою визначення механічних та міцністних характеристик.

На основі результатів експериментальних випробувань було визначено величини модуля пружності першого року (модуля Юнга) та межу міцності для усіх груп дослідних зразків. Також проведено ймовірнісна оцінка достовірності отриманих експериментальних результатів.

Отримані експериментальні результати у подальшому будуть використані для математичного моделювання розподілу напружень у пластинчастих елементах з включеннями, що буде проведений на основі розробленого аналітично-числового підходу [2]. Крім того, у рамах оцінки точності та достовірності розробленого підходу заплановано порівняння отриманих результатів з результатами, отриманими на основі методик, запропонованих іншими авторами [3].

1.  Salam, Budiman, Ekere, N.N., Jung, Jae Pil (2002) A Study on the Comparison of Solderability Assessment. Journal of the Korean institute of surface engineering, 35 (2), 129-137. 2. Шваб’юк В.І., Фурс Т.В., Коменда Н.В., Мікуліч С.Б. (2023) Інтегральні рівняння задачі дифракції хвиль у пружних середовищах з включеннями за дії нестаціонарних навантажень. Наукові нотатки, 75, Луцьк, 2023, С. 95-99. https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/134/130 3. Nazarenko O., Usov A., Volkova M., Kozin O. Mathematical Modeling of the Stress-Strain State of a Plate with Rigid Linear Inclusion and Mixed Boundary Conditions. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, 1 / 2023 (138), PP. 22-28. https://doi.org/10.32782/1995-0519.2023.1.2