УДК 692
Оцінка несучої здатності залізобетонних конструкцій після пошкодження вибуховим літальним об’єктом
Assessment of the load-bearing capacity of reinforced concrete structures after damage by an explosive flying object
А.В. Мазурак, к.т.н., доцент, М.Е. Волинець, Ю.Є. Фамуляк, к.т.н., доцент, О.Т. Гнатюк, к.т.н., доцент (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького)
A.V. Mazurak, Ph.D., Associate Professor, M.E. Volynets, Y.E. Famulyak, Ph.D., Associate Professor, O.T. Hnatyuk, Ph.D., Associate Professor (Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzhytskyi)
Провівши натурне обстеження пошкоджених ділянок і окремих конструкцій будівлі, використовуючи неруйнівні методи оцінки, встановили технічний стан будівлі та основних несучих конструкцій. Проведений перевірочний розрахунок елементів рами, дав можливість запропонувати подальші вирішення безпечної експлуатації будівлі.
After conducting a field survey of damaged areas and individual structures of the building, using non-destructive assessment methods, the technical condition of the building and the main load-bearing structures was established. A verification calculation of the frame elements was carried out, which made it possible to propose further solutions for the safe operation of the building.
Під час технічного обстеження частини будівлі запроваджена методика натурних обстежень комбінованого каркасу будівлі (колони – залізобетонні заводського виготовлення, ферми – металеві з квадратних труб), яка дала можливість оцінити несучу здатність конструкцій і встановити стан об'єкта [1]. 

Пошкодження вибуховим літальним об’єктом призвело до руйнації металевої і залізобетонної балки і не вплинуло на інші конструкції та раму загалом. В місці виникнення пожежі зазнали пошкодження залізобетонні колони, які потребували найбільш детального обстеження та аналізу рис.1.
В процесі обстеження виконані наступні роботи: ознайомлення і вивчення технічної документації об’єкту технічного обстеження; під час технічного обстеження згідно з завданням були оглянуті конструкції частини будівлі, де відбувалась пожежа; проведений попередній огляд, під час якого визначено загальний стан конструкцій, з виявленням ділянок та конструкцій з видимими дефектами; виконане детальне обстеження видимих дефектів, пошкоджень окремих конструкцій, їх деформації, обстежені тріщини в елементах та вузлах, оцінено можливість руйнування; проведена фотофіксація виявлених дефектів і пошкоджень рис.1.
Залізобетонні колони поперечним перетином 500х500 мм, армовані арматурою періодичного профілю (А500С, Ø25 мм). Технічний стан колон будівлі в місці пожежі – непридатний до нормальної експлуатації (категорія технічного стану «3»). Зокрема пошкодження поверхневого шару бетону колон на глибину 20…50 мм. Температура нагрівання залізобетонних конструкцій в місцях максимальних пошкоджень коливалася в межах 700 – 800оС (сколи бетону з оголенням арматури, колір бетону червоний місцями жовтий). Часткове оголення поздовжньої та поперечної арматур, ознак зміни кольору арматурних стрижнів не виявлено [2].

	[image: image1.png]



	Обстеженням встановлено технічний стан несучих та огороджуючих конструкцій частини каркасу будівлі де відбувалась пожежа та розроблено рекомендації для подальшої безпечної експлуатації будівлі. За результатами обстеження і перевірочного розрахунку в програмному комплексі SCAD Office, рекомендовано відновити переріз колон ремонтними сумішами.

	Рис. 1 – Загальний вигляд місця пошкодження при пожежі
	


1. ДБН В.1.2-14:2018 ІЗ ЗМІНОЮ № 1 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд. Київ Міністерство розвитку громад та територій України 2022. 35с. 2. ДСТУ 9273:2024 «Настанова щодо обстеження будівель та споруд для визначення та оцінки їх технічного стану. Механічний опір та стійкість». Київ . ДП «УкрНДНЦ», 2024. 74с.
4

