УДК 624.012.044

Результати експериментальних досліджень згинальних залізобетонних елементів зі змішаним армуванням за короткочасного навантаження
Results of experimental studies of flexural reinforced concrete elements with mixed reinforcement under short-term loading
Панчук Ю.М., к.т.н., доцент, (Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне)
Panchuk Y.M, candidate of technical sciences, associate professor, (National University of  Water and Environmental Engineering, Rivne)

Наведені результати експериментальних досліджень згинальних залізобетонних балок зі змішаним армуванням при короткочасному навантаженні. Досліджений напружено-деформований стан та  виявлені особливості роботи балок.

The results of experimental studies of flexural reinforced concrete beams with mixed reinforcement under short-term loading are presented. The stress-strain state is investigated and the features of the beams' operation are identified.
Для вивчення реальної роботи залізобетонних елементів зі змішаним армуванням було виготовлено і випробувано 2 зразки балок у віці 246…250 діб, розміром 10х10х200 см. Випробування виконували за схемою однопрольотної шарнірно опертої балки, завантаженої в третинах прольоту двома рівними зосередженими силами. Зразки балок були армовані попередньо напружуваною арматурою діаметром 12 класу А-ІІІв та ненапружуваною арматурою діаметром 12 класу А-ІІІ, розміщеною в середині прольоту і обірваною відповідно до епюри матеріалів.
Основні міцністні  та деформативні характеристики бетону дослідних балок наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1

Міцністні та деформативні характеристики бетону балок

	Rb,
МПа
	Eb0 = E′b (η=0)
10-4, МПа
	Eb = E′b (η=0,3)

10-4, МПа
	λR
	Rbt,
МПа

	32,14
	2,833
	2,533
	0,3530
	2,42


Фактичний діаметр робочої арматури: напружуваної – 11,2 мм, ненапружуваної – 9,2 мм, площа поперечного перерізу – Asp =1,107 см2, As = 0,775 см2, модуль пружності Esp =19,98х10-4 МПа, Es= 20,10х10-4 МПа; межа текучості σ0,2=850,73 МПа, σу=556,95 МПа; тимчасовий опір розриву σspu = 895,0 МПа, σu = 708,85 МПа.

Натягування арматури проводили до напружень 753,25 МПа. Після проявлення втрат від релаксації, обтиску різьби анкера, упорів та шайб, значення напруження в арматурі склало 642, 43 МПа [2].
Дослідження напружено-деформованого стану балок виявили наступні особливості їх роботи:

 - до моменту виникнення тріщин в бетоні (η≤0,5) спостерігався незначний розвиток деформацій бетону і розтягнутої арматури. Бетон стиснутої та розтягнутої зони, а також робоча арматура деформувались сумісно;

- виникнення нормальних тріщин при η>0,5 перерозподілило зусилля з бетону розтягнутої зони, яку перетнули тріщини, на робочу арматуру, що привело до швидкого зростання деформацій і прогину балок, а також до зменшення стиснутої зони бетону;
- в діапазоні напружень 0,5 ≤ η ≤ 0,7 спостерігалось уповільнене зростання деформацій бетону, а також зниження його висоти стиснутої зони;

- при рівні напруження η>0,7 відбувався прискорений розвиток деформацій бетону, розтягнутої арматури і прогинів, проходило різке зменшення висоти стиснутої зони бетону, що свідчить про настання процесу руйнування і текучості арматури. Руйнування мало повільний характер.
- проковзування напружуваної арматури в бетоні не виявлено[3].
1.Панчук Ю.М. Деформативність згинальних залізобетонних елементів при короткочасних малоциклових навантаженнях високих рівнів // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Тез. доп. міжнародн. наук. конф. –Рівне, 1996. –С. 105. 2. Панчук Ю.М., Методика досліджень залізобетонних балок зі змішаним армуванням на вплив малоциклових навантажень високих рівнів // Тези доп. наук. – техн. конф. –Рівне 1996 –С.7. 3. Бабич Є.М., Панчук Ю.М. Дослідження роботи балок зі змішаним армуванням при дії малоциклових навантажень високих рівнів // Тези доп. науков. конф. –Полтава,1997.С.30-32. 
