УДК 539.3

Механічні властивості жорстких пінополіуретанів, модифікованих перлітовими добавками

Mechanical properties of rigid polyurethane foams modified with perlite additives

Т. В. Фурс, к.т.н., доцент, (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк), О. А. Мікуліч, д.т.н., професор, (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк), І. М. Войтюк, аспірант (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк)

T. V. Furs, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, (Lutsk National Technical University, Lutsk), О. А. Mikulich, D.Sc. in Engineering, Professor, (Lutsk National Technical University, Lutsk), I. М. Voіtіuk, Ph.D. student (Lutsk National Technical University, Lutsk)

Проведено експериментальні дослідження з визначення механічних характеристик жорстких пінополіуретанів, модифікованих перлітовими добавками гранульованого виду, під час випробувань на стиск.

Experimental studies were carried out to determine the mechanical properties of rigid polyurethane foams modified with granular perlite additives under compression testing.

Пінополіуретани (ППУ) належать до класу полімерних матеріалів з пористою структурою, яка обумовлює їх низьку густину, хороші теплоізоляційні властивості та оптимальні механічні характеристики. Завдяки цим властивостям ППУ широко застосовуються у різних сферах, зокрема, у будівництві, машинобудуванні, авіаційній та холодильній техніці тощо [1-2].

Проте, традиційні пінополіуретани мають певні обмеження, такі як крихкість при експлуатації в умовах змінних навантажень, старіння під впливом умов зовнішнього середовища. Втім, для оптимізації їх властивостей, необхідних в умовах експлуатації, а також розширення їх функціональних можливостей у різних сферах, вдаються до модифікування з введенням наповнювачів різного виду (мінеральних, органічних, полімерних) [3-5].

У даній роботі було поставлено завдання: отримати зразки піни із введенням у поліуретанову матрицю добавки гранульованого перліту; виконати дослідження, пов’язані з випробуванням на стиснення, за отриманими даними визначити механічні характеристики, порівняти результати і зробити висновки щодо ефективності такого модифікування ППУ.

Тип модифікуючої добавки перліту був вибраний на основі аналізу характеристик даного матеріалу: здатність до світловідбивання та низький коефіцієнт теплопровідності (нижчий порівняно з ППУ), що є доцільно для оптимізації властивостей ППУ, особливо для використання у будівельній галузі.

Поліуретанові піни отримували внаслідок хімічної реакції спінювання, яка відбувалася при змішуванні двох основних компонентів поліолу та поліізоціанату з додаванням гранульованого спученого перліту (натуральний природний мінерал) у якості модифікатора. Таким способом було отримано 6 композицій ППУ з різним вмістом перліту 0 … 10 час.ч.

У результаті проведених експериментальних випробувань на стиск було отримано діаграми навантажень (стиснення) зразків ППУ, на основі даних яких було визначено їх механічні характеристики: модуль Юнга, межу плинності, відносну пластичну деформацію.

За аналізом результатів проведених досліджень виявлено відмінність величин механічних параметрів в залежності від вмісту модифікатора. Додавання гранульованого перліту (дисперсність 0,2 … 2 мм) у поліуретанову матрицю дає змогу одночасно змінювати морфологію піни, її пористість, пружність та пластичність ППУ. Водночас, перлітовий модифікатор поводить себе як наповнювач, оскільки за природою є хімічно інертним і не вступає у реакцію з компонентами ППУ, хоча й проявляє адгезію до матеріалу матриці.

Отримані результати мають новизну щодо способу оптимізації тепло-, гідро та звукоізоляційної здатності ППУ і є актуальними в напрямку прикладних аспектів їх використання у будівництві та інших галузях інженерної діяльності.

1. Ates, M., Karadag, S., Eker, A.A. and Eker, B. (2022), Polyurethane foam materials and their industrial applications. Polym Int, 71: 1157-1163. https://doi.org/10.1002/pi.6441 2. Gama, N. V., Ferreira, A., & Barros-Timmons, A. (2018). Polyurethane Foams: Past, Present, and Future. Materials, 11(10), 1841. https://doi.org/10.3390/ma11101841 3. Lubczak R., DominikBroda D., Agata W., RenataKus M. (2018), Preparation and characterization of boron-containing polyurethane foams with carbazole. Polym. Test. 70:403–412. https://doi:org/10.1016/j.polymertesting.2018.07.027  4. Chai H., Duan Q., Jiang L., Sun J. (2019), Effect of inorganic additive flame retardant on fire hazard of polyurethane exterior insulation material. J. Therm. Anal. Calorim. 135:2857–2868. https://doi.org/10.1007/s10973-018-7797-3 5. Obiechefu Z., Chibuzor O., Naidoo D., Hendrica M., Selby M. (2024), Comparison of biowaste fillers extracted from fish scales and collagen on the mechanical properties of high-density polyurethane foams. Polymers. 16:2825. https://doi:org/10.3390/polym16192825