УДК 624.012.35

Напружено-деформований стан двошарнірних залізобетонних рам при повторних навантаженнях

Stress-strain state of double-hinged reinforced concrete frames under repeated loading

С. В. Філіпчук, д.т.н., професор, (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), О. С. Собіщанський., аспірант, (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)

S.V. Filipchuk, D.Sc. in Engineering, Professor, (National University of Water and Environmental Engineering, Rivne), O.L. Sobishchanskyi, postgraduate, (National University of Water and Environmental Engineering, Rivne)

Малоциклові навантаження суттєво впливають на напружено-деформований стан П-подібних залізобетонних рам з штучним регулюванням зусиль. Внаслідок їхньої дії збільшуються повні і залишкові деформації бетону і арматури, прогини та ширина розкриття тріщин в елементах рам.

Low-cycle loads significantly affect the stress-strain state of U-shaped reinforced concrete frames with artificial force regulation. As a result of their action, total and residual deformations of concrete and reinforcement, deflections and the width of crack opening in the frame elements increase.

У сучасній будівельній практиці під час проєктування та зведення будівель і споруд широкого призначення активно застосовуються монолітні залізобетонні рами різних типів. Вони забезпечують надійність і довговічність експлуатації споруд навіть у складних кліматичних умовах. Крім того, технологія виготовлення таких конструкцій добре адаптована до сучасних методів індустріального будівництва, що сприяє скороченню термінів виконання робіт і зниженню собівартості.

Рама Р1-П піддавалася короткочасним повторним малоцикловим навантаженням. Повторні навантаження рам виявили особливості зміни напружено-деформованого стану перерізів їх елементів. На першому циклі повторних навантажень, при F = 10 кН, ширина розкриття тріщин становила: w = 0,08 мм – у вузлі рами, та w = 0,04 мм – у прольоті ригеля рами. При збільшенні навантаження на першому циклі до рівня F = 22,5 кН ширина розкриття тріщин зросла в прольоті ригеля рами – до w = 0,18 мм, а у вузлі рами – до w = 0,28 мм.

Вже на першому циклі практично відбувся перерозподіл зусиль, а на наступних циклах рама працювала більш пружно. При повторних навантаженнях спостерігалось збільшення деформацій бетону і арматури до п’ятого циклу, після чого це збільшення припинялося.  При F = 22,5 кН на першому циклі в середньому прольотному перерізі ригеля деформації стиснутого бетону і розтягнутої арматури досягли таких значень с,sp,cyc =      = 81,06×10-5 і s,sp,cyc = 227,44×10-5. Після розвантаження залишкові деформації в бетоні і арматурі склали відповідно   εb,sp,res=22,58×10-5   і   εs,sp,res=73,06×10-5. При цьому відповідні деформації у вузлових перерізах склали с,sup,cyc = 36,13×10-5 і s,sup,cyc = 84,42×10-5. Більші залишкові деформації в арматурі пояснюються утворенням залишкової ширини розкриття тріщин.

В розтягнутій арматурі прольоту ригеля залишкові деформації також проявилися на перших п’яти циклах. Так, після першого циклу вони склали 80,1% від максимальних після десятого циклу (εs,cyc,res = 91,15×10-5), а після п’ятого  - 97,4%. Треба зазначити, що на циклах навантаження поряд зі збільшенням залишкових деформацій в стиснутому бетоні спостерігалося і збільшення короткочасних його деформацій.Так,  при Fcyc = 22,5 кН такі деформації на другому циклі в прольоті ригеля склали εс,el = 84,63×10-5, а на десятому – εс,el = 93,70×10-5, що свідчить про певне зменшення модуля пружнопластичності бетону.

На шостому – десятому циклах зміна деформацій в розтягнутій арматурі практично лінійно залежали від величини навантаження, що можна також пояснити стабілізацією процесів тріщиноутворення.

На одинадцятому циклі рама Р1-П була довантажена до руйнування. Перевищення навантаження F = 22,5 кН спричинило виникнення нових пластичних деформацій в бетоні та розвиток тріщин. Залежність між деформаціями бетону та арматури від навантаження почала набувати криволінійного характеру. При навантаженні F = 22,5 кН пластичні шарніри виникли у вузлах (εs,sup = 262,5×10-5; εs,sup = 288,8×10-5; εc,sup = 158,0×10-5). При F = 25 кН деформації арматури в прольоті ригеля досягли граничних значень (εs,sp = 268,53×10-5), що свідчить про утворення в прольоті пластичного шарніру. внаслідок чого при Fu= 25,75 кН рама зруйнувалася. Прогин ригеля рами, перед руйнуванням, становив 17,21 мм, а ширина розкриття тріщин: у вузлі – 0,6 мм, а в прольоті – 0,28 мм.

1. Filipchuk S.V., Sobishchanskyi O.L., Kovalchuk Y.T. Methodology for testing double-hinged reinforced concrete frames with artificial regulation of forces. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. Рівне: НУВГП, 2025. Вип. 47. С. 425 – 430. https://doi.org/10.31713/budres.v0i47.51                   2. Філіпчук C. В.,  Собіщанський О.Л., Ковальчук Ю.Т. Методика випробування двошарнірних залізобетонних рам. Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції зб. тез доп. Київ, 2025. C. 139.